NOTE AU RÉDACTEUR - DESCRIPTION : Vise les murs-rideaux verticaux en aluminium, les plaques à pression et capuchons ainsi que les systèmes à la silicone structurale sur deux faces de vitrage. Coordonner avec les exigences relatives aux éléments connexes comme les systèmes d'étanchéité à l'air et les pare-vapeur. À coordonner avec les exigences concernant le verre et les vitrages de la section 08 80 00 – Vitrages et la section 08 11 16 – Portes et bâtis en aluminium.

NOTE AU RÉDACTEUR : Alumico Architectural inc. utilise un code de couleur pour faciliter le repérage des exigences et des composantes nécessaires à la conformité des portes au CNÉB 2020 modifié Québec et le CNÉB – Canada 2025 relativement au taux de fuite d’air.

Une fois les composantes et exigences pertinentes aux besoins du projet sélectionnés, le rédacteur doit supprimer toutes les notes au rédacteur et uniformiser la couleur du texte.

# GÉNÉRALITÉS

## EXIGENCES CONNEXES

NOTE AU RÉDACTEUR : Énumérer les autres sections mentionnées par renvoi dans le présent document qui contiennent de l'information particulière que le lecteur s'attendra à trouver dans le présent document, mais qui fait partie de prescriptions qui se trouvent ailleurs. Habituellement, cette liste exclut les divisions 00 ou 01.

Section [______]

Section 03 30 00 – Béton coulé en place

Section 04 22 00 – Maçonnerie d'éléments en béton

Section 05 50 00 – Ouvrages métalliques

Section 07 26 00 – Pare-vapeur

Section 07 27 00.01 – Systèmes d'étanchéité à l'air - devis descriptif ou établi par prescription de produits de marque déposée

Section 07 27 00.02 – Systèmes d'étanchéité à l'air - performance

Section 07 62 00 – Solins et accessoires en tôle

Section 07 84 00 – Protection coupe-feu

Section 07 92 00 – Produits d'étanchéité pour joints

Section 08 11 16 – Portes et bâtis en aluminium

Section 08 50 00 – Fenêtres

Section 08 80 00 – Vitrages

Section 09 91 00.08 – Peintures - travaux de petite envergure

Section 09 91 13 – Peintures - travaux neufs extérieurs

Section 09 91 23 – Peintures - travaux intérieurs

## NORMES DE RÉFÉRENCE

NOTE AU RÉDACTEUR : Dresser la liste des normes incorporées par renvoi dans la présente section pour un projet donné.

Aluminum Association (AA) :

AA DAF 45-[03], Designation System for Aluminum Finishes

American National Standards Institute /National Fenestration Rating Council (ANSI/NFRC) :

ANSI/NFRC 100 [2023]: Procedure for Determining Fenestration Product U-factors

NFRC 500-2023 [E0A3]: Procedure for Determining Fenestration Product Condensation Resistance Values

ASTM International (ASTM) :

ASTM A36/A36M-[19], Specification for Carbon Structural Steel

ASTM A123/A123M-[17], Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products

ASTM A167-99, Standard Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Plate, Sheet, and Strip

ASTM A653/A653M-[18], Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process

ASTM B209/B209M-[21a], Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate

ASTM B221-[21], Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes

ASTM B221M-[21], Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes (Metric)

ASTM C864-[05], Standard Specification for Dense Elastomeric Compression Seal Gaskets, Setting Blocks, and Spacers

ASTM E283-[04], Standard Test Method for Determining the Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen

ASTM E330/E330M-[14], Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights, and Curtain Walls, by Uniform Static Air Pressure Difference

ASTM E331-[00], Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls, by Uniform Static Air Pressure Difference

ASTM E413-[16], Classification for Rating Sound Insulation

ASTM E547-[00], Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls by Cyclic Static Air Pressure Difference

ASTM E779-[19], Standard Test Method for Determining Air Leakage Rate by Fan Pressurization

ASTM E1105-[15], Standard Test Method for Field Determination of Water Penetration of Installed Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls, by Uniform or Cyclic Static Air Pressure Difference

Office des normes générales du Canada (ONGC) :

CAN/CGSB-12.1-[2017], Vitrage de sécurité

CAN/CGSB-12.20-M89, Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment

Office des normes générales du Canada (ONGC) :

CAN/CGSB-12.20-M89, Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment

Groupe CSA (CSA) :

CSA A440.2:[19] /CSA A440.3:[19], Rendement énergétique des systèmes de fenêtrage/Guide d'utilisation de CSA A440.2:[19], Rendement énergétique des systèmes de fenêtrage

CSA A440.6:[20], Installation de fenestration en situation d'exposition élevé

CSA G40.20-[13] /G40.21-[13], Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé/Acier de construction

CSA S136-[16], Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de charpente en acier formés à froid (utiliser l'annexe B qui s'applique au Canada)

CSA S157-[05] /S157.1 [05], Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium/Commentaire sur la CSA-S157 [05], Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium

CSA W47.1:[19], Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier

CSA W47.2:[11], Certification des compagnies de soudage par fusion de l'aluminium

CSA W48:[23], Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc

CSA W59:[24], Welded steel construction

CSA W59.2:[24], Construction soudée en aluminium

Fenestration & Glazing Industry Alliance (FGIA) (anciennement American Architectural Manufacturers Association (AAMA)) :

AAMA 501-[05], Methods of Test for Exterior Walls

AAMA 501.2-[09], Quality Assurance and Diagnostic Water Leakage Field Check of Installed Storefronts, Curtain Walls and Sloped Glazing Systems

AAMA 501.4 -[18], Recommended Static Test Method for Evaluating Curtain Wall and Storefront Systems Subjected to Seismic and Wind Induced Interstory Drift

AAMA 501.5 -[23], Test Method for Serviceability of Exterior Fenestration After Thermal Cycling

AAMA 501.7-[17], Recommended Static Test Method for Evaluating Windows, Window Wall, Curtain Wall and Storefront Systems Subjected to Vertical Inter-Story Movements

AAMA 502-[21], Voluntary Specification for Field Testing of Newly Installed Fenestration Products

AAMA 611-[20], Voluntary Specification for Anodized Architectural Aluminum

AAMA 2603-[22], Voluntary Specification Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels (with Coil Coating Appendix)

AAMA 2604-[22], Voluntary Specification Performance Requirements and Test Procedures for High Performance Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels (with Coil Coating Appendix)

AAMA 2605-[22], Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Superior Performing Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels (with Coil Coating Appendix)

AAMA CW-10-[15], Care and Handling of Architectural Aluminum from Shop to Site

AAMA TIR-A1-[15], Sound Control for Fenestration Products

Underwriters Laboratories (UL) :

UL 2761-[2011], Sustainability for Sealants and Caulking Compounds

Normes ULC (ULC) :

CAN/ULC-S701.1:[2017], Norme sur l'isolant thermique en polystyrène

CAN/ULC-S702.1-[14], Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments, partie 1: spécifications relatives aux matériaux

CAN/ULC-S704.1:[2017], Norme sur l'isolant thermique en polyuréthane et en polyisocyanurate : panneaux revêtus

## DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section [01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre].

Fiches techniques

Soumettre les instructions du fabricant, la documentation sur les produits et les fiches techniques, et inclure les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les finis et les limitations.

Mur-rideau en aluminium :

Indiquer les performances conformément à :

              - ASTM E283-[04], Standard Test Method for Determining Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Skylights, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen testé tel que la configuration prescrite dans AAMA 501.5.

              - ASTM E330/E330M-[02], Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference.

              - ASTM E331-[00], Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference et/ou AAMA 501.1 Standard Test Method for Water Penetration of Windows, Curtain Walls and Doors Using Dynamic Pressure

Dessins d'atelier

Les dessins doivent être fournis pour approbation avant fabrication et doivent indiquer les matériaux et les profils, et inclure les détails des composants pour chaque type. Indiquer :

Indiquer les dimensions du mur-rideau ;

Les exigences et les tolérances d'ouverture ;

Le chemin d’évacuation d’eau ;

Les emplacements et les détails des joints de dilatation et de retrait ;

Les jonctions avec les constructions adjacentes, y compris les pare-air et les pare-vapeur ;

Les jonctions entre des ouvrages multiples ;

Des vues en élévation des ouvrages ;

L’épaisseur à nu des composants ;

Le type de revêtement de finition apparent et les surfaces qui en sont recouvertes, la méthode d'ancrage des éléments, le nombre de dispositifs d'ancrage, les supports, les pièces de renfort et les accessoires ;

L’emplacement des garnitures d'étanchéité ;

Être signés et scellés par un ingénieur membre de l’ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).

Échantillons :

Soumettre des échantillons des finis d'aluminium pour approbation par le professionnel.

Fournir un échantillon [de dimensions standard] [de pleines dimensions] [de [300] mm x [300] mm], pour fins de vérification des couleurs, des motifs, des textures, [______] et des finis [prescrits] [sélectionnés].

## DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément à la section [01 78 00 – Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux].

Fiches d'exploitation et d'entretien : Fournir les instructions relatives au nettoyage des finis d'aluminium et à l'entretien de la quincaillerie mobile, lesquelles seront incorporées dans un manuel.

Documents de garantie : Soumettre les documents de garantie du fabricant.

## ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Qualifications :

Se procurer les portes, bâtis, murs-rideaux et autres produits de fenestrage en aluminium auprès d'un fabricant unique.

Finis : Les finis anodiques et/ou de peinture doivent être réalisés par la même entreprise de traitement de surfaces pour l’ensemble des produits de fenestrage, mur-rideau, portes et bâtis.

Installateurs : [Trois (3)] [Cinq (5)] années d'expérience en installation de systèmes de mur-rideau en aluminium d'une complexité et d'une ampleur similaires à ce qui est requis pour le projet.

Rapports d'essai et d'évaluation : Soumettre des rapports d'essai de laboratoires indépendants ou des rapports de simulation effectués par un laboratoire indépendant certifié NFRC certifiant la conformité aux spécifications pour :

L’étanchéité à l'air ;

Le coefficient U.

L’étanchéité à l'eau ;

La résistance aux charges dues au vent ;

Mouvement horizontal et vertical

## TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux conformément à la section [01 61 00 – Exigences générales concernant les produits].

Ils doivent être conformes aux exigences de la norme AAMA CW-10.

Exigences de livraison et d'acceptation : Livrer les matériaux au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette du fabricant.

Entreposage et manutention

Entreposer les matériaux [de manière qu'ils ne reposent pas directement sur le sol], [à l'intérieur], [au sec], conformément aux recommandations du fabricant, dans un endroit propre, et bien aéré pour prévenir tout fléchissement, flambage ou gauchissement.

Entreposer les murs-rideaux en aluminium de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.

## CONDITIONS DU SITE

Mesures sur place : Avant la fabrication, vérifier les dimensions réelles des ouvertures sur place et indiquer les mesures réelles sur les dessins d'atelier. Coordonner le calendrier de fabrication en fonction du progrès de la construction pour éviter tout retard des travaux.

Dimensions établies : Lorsqu'il n'est pas possible de prendre les mesures sur place sans retarder les travaux, établir les dimensions et aller de l'avant avec la fabrication sans mesures sur place. Coordonner la construction sur place afin de garantir que les dimensions réelles sur place correspondent aux dimensions établies.

## GARANTIE

    - Garantie du fabricant : document de la garantie du fabricant [standard] [étendue], garantie exécutée par le représentant autorisé de l'entreprise. La garantie du fabricant est en sus des autres droits que le propriétaire peut avoir en vertu du contrat et ne limite pas ces droits.

    - Périodes de garantie du fabricant :

        - Unités de verre scellé : garantie de [10] ans contre la défaillance, la formation de buée ou l'empoussiérage.

        - Finis d'aluminium : garantie de [5] [10] [15] [20] [25] ans selon les critères de AAMA [2604] [2605] [611].

# PRODUITS

## Description

    - Le mur-rideau vitré vertical à ossature d'aluminium comprend profilés tubulaires en aluminium avec rupture de pont thermique HP [avec renfort] [autoporteurs], vitrages, [panneaux métalliques isolés,] [panneaux de remplissage à verre de tympan,] [habillages de colonnes,] [louvres,] ainsi que solins, ancrages et dispositifs de fixation connexes, fabriqués et préfinis en usine.

Le système assemblé permet le remplacement individuel des vitrages (et des panneaux de remplissage) de l'extérieur sans qu'il soit nécessaire de désinstaller des meneaux structuraux.

- NOTE AU RÉDACTEUR : Utiliser la partie suivante comme base pour la prescription des murs-rideaux. En indiquant les critères de performance et de conception, les fabricants peuvent modifier des systèmes exclusifs ou modifier leur conception pour parvenir aux exigences établies. S'efforcer de réduire au minimum les exigences relatives aux matériaux et aux composants pour ne pas entrer en conflit avec les critères de performance. Les parties suivantes constituent une liste de critères suggérés. Si des critères plus rigoureux ou des essais réalisés à l'aide de maquettes de l'ouvrage sont envisagés, consulter les méthodes d'essai de l'AAMA et de l'ASTM ainsi que les documents connexes pour obtenir des conseils.

## EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

Transfert thermique : Conforme au [CNÉB 2020 modifié pour le Québec], [CNÉB - Canada 2025].

Fuites d'air : Conformes au [CNÉB 2020 Modifié Québec], [CNÉB - Canada 2025].

Résistance à la pénétration d’eau :  Conforme au [CNB 2020 Modifié Québec], [CNB - Canada 2025].

Résistance aux charges structurales et charges dues au milieu :  Conforme au [CNB 2020 Modifié Québec], [CNB - Canada 2025].

Politique‎ ‎« Achetez canadien »

## CRITÈRES DE CONCEPTION

Concevoir et dimensionner les composants pour qu'ils résistent aux charges permanentes et aux surcharges indiquées qui sont causées par la pression et l'aspiration du vent, agissant perpendiculairement au plan du système [à une pression de calcul de [______] kPa] mesurée conformément à la norme ASTM E330/E330M.

Concevoir les composants de l'ossature structurale conformément à la norme [CSA S157/S157.1].

Concevoir et dimensionner les composants pour qu'ils résistent aux charges sismiques et aux forces d'oscillation [mesuré conformément aux normes AAMA 501.4 et 501.7].

Limiter la flexion des meneaux à [la limite de flexion du verre de] [[12,7] mm] [L/175] [L/200] [L/240], sans altération des propriétés physiques des matériaux de vitrage.

Concevoir les unités de verre de façon que leurs dimensions et leur épaisseur soient conformes à la norme CAN/CGSB-12.20.

Concevoir les systèmes de façon à autoriser les propriétés suivantes sans endommager les composants ni créer une détérioration des éléments d'étanchéité :

Mouvement interne du mur-rideau.

Mouvement entre les composants du mur-rideau et les composants d'ossature périmétrique.

Charge dynamique et relâchement des charges.

Distorsion de l'ossature structurale.

Raccourcissement des colonnes portantes en béton du bâtiment.

Fluage des membres d'ossature en béton.

- NOTE AU RÉDACTEUR : Consulter le professionnel responsable de la conception des structures du projet.

Flèche de bord moyen de la dalle de [______] mm.

Le mur-rideau doit rencontrer les performances indiquées ci-après.

Coefficient U : Simulé conformément à CSA A440.2 et CSA A440.3 ou NFRC 100, maximum de [______] W/m²•K à des dimensions de [____] mm x [____] mm.

Infiltration d'air : Testé conformément à ASTM E283, maximum [0,2] L/s•m² pour les parties fixes selon la configuration prescrite dans AAMA 501.5 et [0,5] L/s∙m2 pour les parties ouvrantes, à une pression différentielle de [75] [300] Pa

Résistance à la pénétration d'eau : Conforme à la norme [ASTM E331] [ASTM E547], minimum de [______] Pa.

Résistance à la condensation : Simulé conformément à CSA A440.2 et CSA A440.3, Ci minimal de [____].

Avoir été testé selon le protocole AAMA 501.

Prévoir un réseau de drains pour évacuer l'eau s'infiltrant par les joints.

Assurer la continuité du pare-air et du pare-vapeur dans les murs-rideaux.

Concevoir les murs-rideaux de façon à éviter les vibrations harmoniques, les sifflements dus au vent et les bruits suscités par les mouvements thermiques transmis à d'autres éléments du bâtiment.

Concevoir les murs-rideaux de façon à éviter le desserrage, l'affaiblissement ou la rupture de leurs accessoires ou de leurs composants.

- NOTE AU RÉDACTEUR : Inclure les éléments suivants s'il est possible d'inclure le matériel de lavage des vitres installé sur les bâtiments dans le cadre du projet ou à l'avenir.

Renforcer le mur-rideau pour qu'ils puissent recevoir les rails de guidage pour le lavage des fenêtres.

Prévoir des ancrages suffisamment rigides pour résister aux charges attribuables à la plate-forme, mais qui n'endommageront pas le mur-rideau.

Profils de meneaux :

Meneaux verticaux : dimensions nominales de [______] mm x [______] mm.

Meneaux horizontaux : dimensions nominales de [______] mm x [______] mm.

Sections tubulaires intérieures isolées des plaques à pression extérieures par une rupture de pont thermique.

Plaques de pressions et capuchons de dimensions et de résistance suffisantes pour assurer une fixation adéquate des unités scellées [et des panneaux de remplissage].

Trous de drainage oblongs, déflecteurs et solins internes pour admettre le réseau de drains internes.

Chicanes de meneaux internes pour éliminer l'effet de cheminée dans les espaces intérieurs.

Panneaux de remplissage de vitrage composites : construction feuilletée, âme isolante avec renforts secondaires et parements en aluminium.

Épaisseur totale des panneaux : [25] [38] mm (dimensions nominales).

Résistance thermique : valeur RSI minimale de [0,70] [1,05] avec une épaisseur de panneau de [25] [38] mm.

Degré de résistance au feu : [______].

Âme isolante :

Polyisocyanurate, rigide : conforme à la norme CAN/ULC-S704.1.

Exigences réglementaires :

Agents d'expansion : PRP inférieur à 150.

Matériau : ne contient aucun chlorofluorocarbone (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ni hydrofluorocarbone (HFC) parmi ceux répertoriés au tableau 4 de l'annexe 1 du DORS/2016-137.

Polystyrène, [[extrudé] [expansé]] : conforme à la norme CAN/ULC-S701.1.

Exigences réglementaires :

Agents d'expansion : PRP inférieur à 150.

Matériau : ne contient aucun CFC, HCFC ni HFC parmi ceux répertoriés au tableau 4 de l'annexe 1 du DORS/2016-137.

Fibres minérales, [[semi-] rigides] : conformes à la norme CAN/ULC-S702.1.

Âme secondaire : [panneau dur] [feuille de polypropylène] [feuille d'ABS] [plaque de plâtre] [fibragglo-ciment] feuilleté des deux côtés de l'isolant.

Parements : Aluminium, d'une épaisseur minimale de [0,81] [1,0] mm, fini lisse, feuilletés des deux faces du panneau0

Rives : [droites] [feuillurées].

## MATÉRIAUX

Tout l’aluminium admissible doit rencontrer les exigences de la politique fédérale d’approvisionnement « Achetez canadien » et la politique sur les matériaux canadien dans l’approvisionnement fédéral.

Profilés d'aluminium extrudés : Alliage AA6063-T5 et T6.

Tôle d'aluminium : alliage et état de dureté recommandés par le fabricant selon le type d'utilisation et le fini indiqués, et conforme à la norme [ASTM B209].

Tôle d'acier : conforme à la norme [CSA S136], avec une désignation de revêtement [Z275], conformément à la norme [ASTM A653/A653M].

[Profilés d'acier inoxydable] : conformes à la norme [CSA G40.20/G40.21] [ASTM A36/A36M] [ASTM A167, en acier de type 304], façonnés de façon à s'adapter aux meneaux.

NOTE AU RÉDACTEUR : Assurer la coordination avec la section 08 80 00 – Vitrages.

Unités scellées de verre verticales : [conformément à la section 08 80 00 – Vitrages.]

## FINIS

Finis des surfaces extérieures apparentes en aluminium:

NOTE AU RÉDACTEUR : Le fini AAMA 611, classe I est un fini anodisé haute performance couramment utilisé pour les applications extérieures qui bénéficient d'un entretien périodique (p. ex. murs rideaux). Le fini AAMA 611, classe II est un revêtement anodisé commercial couramment utilisé pour les applications intérieures ou extérieures qui bénéficient d'un nettoyage et d'un entretien réguliers (p. ex. devantures de magasin).

Fini anodisé employant le procédé de décapage à l’acide (acid etch) clair #100 : Conforme à la norme AAMA 611 :

[Classe I, épaisseur minimale de 0,018 mm conforme à AA-M45C22A41] [Classe II, épaisseur de 0,010 mm conforme à AA-M10C21A31]

Fini anodisé auto coloré employant le procédé de décapage à l’acide (acid etch) : Conforme à la norme AAMA 611, [classe I, épaisseur minimale de 0,018 mm] :

Couleur : [Noir #109 conforme à AA-M10C21A44] [Bronze architectural #106 conforme à AA-M45C22A44] [Bronze pâle #103 conforme à AA-M10C22A44] [Champagne #101 conforme à AA-M10C22A44]

NOTE AU RÉDACTEUR : Les finis à trois couches organiques conformes à la norme AAMA 2605 présentent d'excellentes propriétés de résistance aux intempéries et sont le niveau de performance le plus élevé applicable à tous les types de finis peint pour l’aluminium. Les finis à deux couches organiques conformes à la norme AAMA 2604 présentent de bonnes propriétés de résistance aux intempéries.

Peinture en poudre : Conforme à la norme AAMA [2605, 70% PVDF] [2604, 50% PVDF] :

Couleur selon charte architecturale : [RAL______] [Autre______]

Fini : [Mat] [Lustré] [_]%, [Texturé]

Finis des surfaces extérieures apparentes en aluminium:

Fini anodisé employant le procédé de décapage à l’acide (acid etch) clair #100 : Conforme à la norme AAMA 611 :

[Classe I, épaisseur minimale de 0,018 mm conforme à AA-M45C22A41] [Classe II, épaisseur de 0,010 mm conforme à AA-M10C21A31]

Fini anodisé auto coloré employant le procédé de décapage à l’acide (acid etch) : Conforme à la norme AAMA 611, [classe I, épaisseur minimale de 0,018 mm] :

Couleur : [Noir #109 conforme à AA-M10C21A44] [Bronze architectural #106 conforme à AA-M45C22A44] [Bronze pâle #103 conforme à AA-M10C22A44] [Champagne #101 conforme à AA-M10C22A44]

Peinture en poudre : Conforme à la norme AAMA [2605, 70% PVDF] [2604, 50% PVDF] :

Couleur selon charte architecturale : [RAL______] [Autre______]

Fini : [Mat] [Lustré] [_]%, [Texturé]

Finis pour acier : Finir les agrafes en acier et les pièces de renfort au moyen [d'un apprêt époxyde MPI 20 riche en zinc] [d'un zingage conforme à la norme CAN/CSA-G164].

## FABRICATION

Se conformer aux exigences de la politique fédérale d’approvisionnement « Achetez canadien » et à la politique sur les fournisseurs et au contenu canadien dans l’approvisionnement fédéral.

Fournir des pièces de renfort en acier au besoin.

Fabriquer les composants du système en respectant les dégagements minimaux et poser des cales sur le pourtour en respectant l'espacement tout en facilitant la pose et en favorisant le mouvement dynamique des garnitures d'étanchéité périphériques.

Souder l'aluminium conformément à la norme CSA W59.2. Souder l'acier conformément à la norme CSA W59.

Bien ajuster et fixer les joints et les cornières. S'assurer que les joints sont affleurants, fins et résistants aux intempéries.

Préparer les composants en vue de la pose des dispositifs d'ancrage. Installer les dispositifs d'ancrage.

Installer les fixations et les accessoires en les dissimulant bien de la vue.

Préparer les composants en vue de la pose des [portes extérieures] [portes tournantes] [portes coulissantes] et de la quincaillerie, conformément à la [section 08 11 16 – Portes et bâtis en aluminium].

Les étiquettes des fabricants ne doivent pas être apparentes une fois l'ouvrage terminé.

NOTE AU RÉDACTEUR : Utiliser le paragraphe ci-après seulement si des panneaux de remplissage métalliques isolés sont utilisés pour cet ouvrage.

Panneaux de remplissage :

Fabriquer les panneaux de remplissage en réalisant des joints de bordure à revêtement métallique sur leur pourtour, permettant l'installation et autorisant un certain degré de mouvement du joint périmétrique.

Bien ajuster et fixer les joints et les cornières. S'assurer que les joints sont affleurants, fins et résistants aux intempéries.

Contreventer la face intérieure du panneau extérieur pour prévenir le fléchissement sous l'effet du vent et des forces d'aspiration.

Poser l'isolation dans le panneau en la fixant sur toute la face extérieure du panneau intérieur avec des attaches d'empalement.

Évacuer l'air entourant la face extérieure de l'isolation et égaliser la pression.

La fabrication doit prendre en compte une installation où dispositifs de fixation et accessoires seront dissimulés.

NOTE AU RÉDACTEUR : Inclure ce qui suit si des caissons de convecteurs ou d'autres éléments semblables fixés aux murs-rideaux sont indiqués sur les dessins.

Contreventer les panneaux en vue de la pose des supports et des dispositifs de fixation de [caisson de convecteur].

Finis des surfaces extérieures apparentes des panneaux en aluminium :

Fini anodisé employant le procédé de décapage à l’acide (acid etch) clair #100 : Conforme à la norme AAMA 611 :

[Classe I, épaisseur minimale de 0,018 mm conforme à AA-M45C22A41] [Classe II, épaisseur de 0,010 mm conforme à AA-M10C21A31]

Fini anodisé auto coloré employant le procédé de décapage à l’acide (acid etch) : Conforme à la norme AAMA 611, [classe I, épaisseur minimale de 0,018 mm] :

Couleur : [Noir #109 conforme à AA-M10C21A44] [Bronze architectural #106 conforme à AA-M45C22A44] [Bronze pâle #103 conforme à AA-M10C22A44] [Champagne #101 conforme à AA-M10C22A44]

Peinture en poudre : Conforme à la norme AAMA [2605, 70% PVDF] [2604, 50% PVDF] :

Couleur selon charte architecturale : [RAL______] [Autre______]

Fini : [Mat] [Lustré] [_]%, [Texturé]

Finis des surfaces intérieures apparentes des panneaux en aluminium :

Fini anodisé employant le procédé de décapage à l’acide (acid etch) clair #100 : Conforme à la norme AAMA 611 :

[Classe I, épaisseur minimale de 0,018 mm conforme à AA-M45C22A41] [Classe II, épaisseur de 0,010 mm conforme à AA-M10C21A31]

Fini anodisé auto coloré employant le procédé de décapage à l’acide (acid etch) : Conforme à la norme AAMA 611, [classe I, épaisseur minimale de 0,018 mm] :

Couleur : [Noir #109 conforme à AA-M10C21A44] [Bronze architectural #106 conforme à AA-M45C22A44] [Bronze pâle #103 conforme à AA-M10C22A44] [Champagne #101 conforme à AA-M10C22A44]

Peinture en poudre : Conforme à la norme AAMA [2605, 70% PVDF] [2604, 50% PVDF] :

Couleur selon charte architecturale : [RAL______] [Autre______]

Fini : [Mat] [Lustré] [_]%, [Texturé]

Éléments dissimulés en acier : [galvanisés à [600]] g/m2, conformément à la norme [ASTM A123/A123M]. [Apprêtés avec une peinture à base d'oxyde de fer].

Surfaces dissimulées en aluminium et en acier en contact avec des matériaux cimentaires ou dissemblables : appliquer [une couche] [deux couches] de peinture bitumineuse.

## Accessoires

Ancrages : en [acier galvanisé] [en fonte galvanisée] à chaud, réglables en trois sens.

Dispositifs de fixation : [en acier [inoxydable] [galvanisé],] [en aluminium] [, au fini assorti au mur-rideau].

Matériaux de soudage à l'arc avec électrode métallique : conformément à la norme CSA W48.

Pare-vapeur intégrés : compatibles avec les membranes installées, conformément à la [section 07 26 00 – Pare-vapeur].

Pare-air intégrés : compatibles avec les membranes installées, conformément à la [section 07 27 00.01 – Systèmes d'étanchéité à l'air - devis descriptif ou établi par prescription de produits de marques déposée] [07 27 00.02 – Systèmes d'étanchéité à l'air - performance].

- NOTE AU RÉDACTEUR : Assurer la coordination avec la section 07 62 00 – Solins et accessoires en tôle.

Solins : [tôle d'aluminium] [tôle d'acier galvanisé zingué] [tôle d'acier revêtu d'un alliage zinc-aluminium] [tôle d'acier inoxydable] [tôle d'acier inoxydable texturée] [tôle d'acier patinable] conformément à la section 07 62 00 – Solins et accessoires en tôle.

Couleur : [______][assortie à celle des meneaux de mur-rideau] [conformément à la section 07 62 00 – Solins et accessoires en tôle] à partir de la gamme de couleurs standard du fabricant].

Matériaux coupe-feu : conformément à la section 07 84 00 – Protection coupe-feu.

- NOTE AU RÉDACTEUR : Assurer la coordination avec la section 07 92 00 – Produits d'étanchéité pour joints.

Produits d'étanchéité : conformément à la section 07 92 00 – Produits d'étanchéité pour joints.

- NOTE AU RÉDACTEUR : Inclure ce qui suit si des volets ouvrants (fenêtres) sont indiqués sur les dessins. Il est possible de préciser les volets ouvrants intégrés dans une autre section ou d'inclure des renseignements détaillés dans la présente section.

Volets ouvrants insérés au mur-rideau : conformément à la [section 08 50 00 – Fenêtres].

- NOTE AU RÉDACTEUR : Inclure ce qui suit pour les murs avec panneaux de remplissage en pierre.

Panneaux de remplissage en [pierre] [granit] [marbre] : panneaux d'une épaisseur moyenne de [______] mm, d'une épaisseur de [______] mm aux rives du vitrage, conformément à la section [______].

- NOTE AU RÉDACTEUR : Inclure ce qui suit si les dessins indiquent la présence de louvres.

Louvres : lames et cadres en [aluminium extrudé], profondeur de [100] mm, inclinaison de [45] degrés avec barrière [anti-intempéries]; plaque d'obturation [noire] [en aluminium] [en acier], à l'arrière pour coupe et dimensionnement sur place pour adaptation à la fixation de la gaine d'air. Fabrication rigide pour éviter la production de vibrations dans les lames.

Couleur : [______][assortie à celle des meneaux de mur-rideau] à partir de la gamme de couleurs standard du fabricant].

# EXÉCUTION

## EXAMEN

Vérification des conditions :

Vérifier les conditions du support et du projet conformément à la section 01 71 00 – Examen et préparation, ainsi que les points suivants :

Vérifier les dimensions, les tolérances et le mode de fixation des éléments aux autres ouvrages.

S'assurer que les ouvertures dans les murs et les pare-vapeur et les pare-air adjacents sont prêts à recevoir les ouvrages décrits dans la présente section.

## INSTALLATION

Installer le mur-rideau conformément aux instructions du fabricant [et à la norme CSA A440.6 pour les volets ouvrants].

Les ancrer à la structure de bâtiment pour permettre un ajustement suffisant en fonction des tolérances de construction et des autres variations.

Utiliser des attaches et des cales d'alignement pour les fixer au bâtiment de façon permanente.

Soudage de l'aluminium sur place conformément à la norme CSA W59.2. Soudage de l'acier sur place conformément à la norme CSA W59. Nettoyer les surfaces des soudures; appliquer un apprêt protecteur sur les soudures réalisées sur place ainsi que sur les surfaces adjacentes.

Les ensembles doivent être alignés d'aplomb et de niveau, sans gauchissements ni torsions. Préserver les tolérances dimensionnelles des ensembles et les aligner avec les ouvrages adjacents.

Fournir une isolation thermique aux endroits où les composants traversent l'isolation du bâtiment ou en rompent la continuité.

Coordonner la fixation et le scellement périmétriques du pare-air et du pare-vapeur.

Appliquer le produit d'étanchéité de périmètre pour satisfaire aux critères de performance et de conception, conformément à la section 07 92 00 – Produits d'étanchéité pour joints.

Installer le verre [et les panneaux de remplissage] conformément à la [section 08 80 00 – Vitrages], en utilisant le mode de pose [requis pour satisfaire aux critères de performance].

NOTE AU RÉDACTEUR : Inclure ce qui suit si les dessins indiquent la présence de volets ouvrants (fenêtres). Assurer la coordination avec l'article ACCESSOIRES dans la présente section.

Installer les volets ouvrants conformément à la [section 08 50 00 – Fenêtres].

Régler les volets ouvrants actionnables et la quincaillerie connexes pour un fonctionnement en douceur.

NOTE AU RÉDACTEUR : Inclure ce qui suit si les dessins indiquent la présence de louvres. Assurer la coordination avec l'article ACCESSOIRES dans la présente section.

Installer louvres, solins connexes, plaques d'obturation et écrans. Bien ajuster les plaques d'obturation sur les conduits.

## TOLÉRANCES DE MONTAGE

Écart maximal par rapport à la verticale : la moindre des valeurs qui suivent, soit un écart non cumulatif de [1,5] mm/m, ou de [13] mm/30 m.

Désalignement maximal de deux éléments adjacents aboutés dans le même plan : [0,8] mm.

Jeu maximal à remplir de scellant entre les murs-rideaux et tout ouvrage adjacent : [13] mm.

## CONTRÔLE DE LA QUALITÉ AU CHANTIER

Essais et inspection sur place :

[Le propriétaire] [confie [au représentant du fabricant] [à un laboratoire d'essai indépendant]] le mandat de surveiller la qualité de l'installation et effectuer les essais.

NOTE AU RÉDACTEUR : Il est nécessaire d'établir le document technique à utiliser pour les essais, sachant que la norme AAMA 501.2 stipule qu'aucune accumulation ne doit dépasser 15 ml, tandis que la norme AAMA 502 ne permet aucune accumulation d'eau.

Exigent des essais : Les normes [ASTM E1105] [ASTM E331] [et] [AAMA 501.2] [AAMA 502].

Mettre à l'essai [trois] échantillons de produits de fenestrage une fois l'installation terminée pour vérifier l'étanchéité à l'air et l'étanchéité à l'eau, conformément aux instructions.

NOTE AU RÉDACTEUR : Assurer la coordination avec les critères de performance et de conception indiqués dans l'article MURS-RIDEAUX VITRÉS À OSSATURE D'ALUMINIUM dans la présente section.

Les essais d'étanchéité à l'air conformément à la norme [ASTM E779] [ASTM E283] doivent être effectués à une pression d'essai statique uniforme de [______] Pa.

Le débit de fuite d'air maximal admissible est de [______] L/s∙m2.

NOTE AU RÉDACTEUR : Assurer la coordination avec les critères de performance et de conception indiqués dans l'article MURS-RIDEAUX VITRÉS À OSSATURE D'ALUMINIUM dans la présente section. Les performances demandées sur le chantier devraient refléter les conditions climatiques réelles du projet comparativement aux essais en laboratoire, généralement plus exigeants, qui visent à simuler des conditions extrêmes dans un contexte de préqualification.

Essais de résistance à l'infiltration d'eau effectués à une pression d'essai statique de [______] Pa.

NOTE AU RÉDACTEUR : Inclure la partie suivante lorsque des essais ou des inspections sur place seront effectués par des parties autres que l'entrepreneur.

Les rapports seront distribués dans un délai raisonnable après l'achèvement des essais ou des inspections.

## NETTOYAGE

Procéder au nettoyage conformément à la section 01 74 00 – Nettoyage, et :

        - Nettoyer les composants en aluminium conformément aux exigences de la norme [AAMA 609/610].

Enlever les protecteurs temporaires recouvrant les surfaces en aluminium préfini.

Nettoyer rapidement les surfaces en aluminium après l'installation. Éviter d'endommager les revêtements.

Nettoyer le réseau de drains du mur-rideau (ouvertures, trous, canaux, etc.) pour s'assurer qu'il est exempt de saleté et de traces de produit d'étanchéité.

Nettoyage final :

Laver les surfaces apparentes avec une solution douce de détergent et d'eau tiède avec des chiffons doux et propres. Bien nettoyer les coins. Bien essuyer les surfaces.

Nettoyer le verre et les matériaux verriers avec un produit de nettoyage non abrasif approuvé.

NOTE AU RÉDACTEUR : Supprimer ce qui suit lorsque rien n'est requis au-delà de ce qui est prescrit dans la section 01 74 19 – Gestion et élimination des déchets.

Gestion des déchets :

Assurer la gestion des déchets conformément à la section 01 74 19 – Gestion et élimination des déchets, et :

[______]

## PROTECTION

Protéger les produits et les composants installés des dommages pendant les travaux de construction.

Marquer le verre qui serait susceptible d'être brisé accidentellement. Utiliser des marquages temporaires qui ne tachent pas et ne laissent pas d'autres effets perceptibles.

FIN DE SECTION